NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

V současnosti se používá pro řezné nástroje řada materiálů, jsou to:

- Nástrojové oceli

- Nástrojové oceli legované na lité nástroje

- Keramické řezné materiály

- Polykrystalické řezné materiály

- Brousící materiály

- Nástrojové oceli:

Nástrojové oceli nelegované (uhlíkové): 19 0xx, 19 1xx, 19 2xx

Na vlastnosti těchto ocelí má převážně vliv obsah uhlíku. Vhodné především pro ruční nástroje.

• do 0,7 % C: nástroje na zpracování potravin, dřeva, papíru aj.

• od 0,8 do 1,2 % C ruční nástroje na kovové materiály

• 1,25 až 1,4 % C např. pilníky

Nástrojové oceli legované (slitinové)

Jsou určeny pro vyšší řezné rychlosti a tedy pro větší výkonnost. Jsou legovány zejména:

Mn – 19 3xx ,

Cr – 19 4xx ,

W – 19 7xx ,

dále V, Mo, Co. Odolávají teplotám do 400°C, aniž by se otupily.

- Manganové oceli

Manganové oceli se používají tam, kde záleží na dodržení tvarové a rozměrové přesnosti např. závitníky, závitové čelisti, závitové frézy, ruční výstružníky a měřidla.

- Chromové oceli

Chromové oceli vynikají řezivostí a odolností proti otěru. se používají na šroubovité vrtáky, výstružníky, tvarové nože, závitořezné nástroje, tvarové frézy, protahovací trny. Jsou vhodné k obrábění i velmi tvrdých materiálů jako skla, mramoru, břidlice a nebo materiálů se špatným odvodem tepla. Dále na střihací nástroje.

- Wolframové oceli

Wolframové oceli se používají na nejkvalitnější šroubovité vrtáky, závitořezné nástroje, frézy, výstružníky

Nástrojové oceli rychlořezné:

obsahují vysoké procento wolframu a další karbidotvorné prvky Cr, V, Mo a nekarbidotvorný kobalt. Uhlíku obsahují zpravidla méně než 1 %.

RO jsou velice citlivé na prudký ohřev. Proto se při kalení ohřívají stupňovitě. Během výdrže se prohřejí v celém průřezu a následuje ochlazení kritickou rychlostí do solné lázně na 540°C s výdrží 15 min (za účelem vyrovnání teploty) a s dochlazením na vzduchu.

Ve výsledné struktuře je obsažen martenzit a značné množství zbytkového austenitu, který částečně odstraníme několikanásobným popouštěním. Za účelem snížení zbytkového austenitu se často zařazuje zmrazování.

- NO legované na lité nástroje

Používají se z ekonomických důvodů s ohledem na nedostatek a cenu legujících prvků. Nástroje lité mají lepší řezivost než nástroje z ocelí tvářených, ale jsou křehčí, např. frézy, výhrubníky aj.

- Slinuté karbidy

Slinuté karbidy (SK) jsou nástrojové materiály vyráběné práškovou metalurgií

z karbidů těžkých kovů:

- karbidu wolframu (WC), zaručuje tvrdost za vysoké teploty, odolnost proti opotřebení a chemickou stálost.

- karbidu titanu (TiC), zvyšuje tvrdost a chemickou stálost za vyšších teplot, snižuje však pevnost SK v ohybu a zvyšuje jejich křehkost, zhoršuje teplenou vodivost a zvětšuje tepelnou roztažnost SK.

- karbidu tantalu (TaC) , má podobné účinky jako karbid titanu, navíc zjemňuje strukturu SK.

- nízkotavitelného slinovadla – kobaltu (Co), jako nekarbidotvorný prvek vytváří síťové pojivo mezi zrny karbidů

Nejsou slitinou, ale směsí dvou i více fází. Dodatečné tepelné zpracování není možné. Protože jsou SK velmi tvrdé, dají se tvarově a rozměrově upravovat jen v omezené míře pouze broušením, elektroerozívním obráběním a lapováním.

Množstvím jednotlivých složek při výrobě SK lze ovlivňovat jejich tvrdost, houževnatost a odolnost proti otěru.

Obecně se vyznačují těmito vlastnostmi:

- Vysoká tvrdost a velká pevnost v tlaku

- Velká odolnost proti opotřebení při teplotách do 900°C

- 5 až 8 násobné zvýšení řezné rychlosti proti RO

- odolnost proti korozi

- vysoká měrná hmotnost

- špatná tepelná a elektrická vodivost

Nedostatkem SK je velká křehkost (malá ohybová pevnost) vyžadující tuhou soustavu stroj – nástroj – obrobek. Přes tuto skutečnost tvoří SK základ rychlostního obrábění.

Podle chemického složení se SK dělí do tří skupin:

K – jednokarbidové ( WC + Co ) – pro obrábění materiálů s drobivou třískou jako šedá litina, temperovaná a tvárná litina, neželezné kovy, plasty. Pro obrábění houževnatých materiálů s tvářenou třískou.

P – dvojkarbidové ( WC + TiC + Co ) pro obrábění nelegované a legované oceli a ocelolitiny, nerezavějící feritická a martenzitická ocel, ocel na odlitky.

M – kombinované ( WC + TiC + TaC + Cr3C2 + Co ) - univerzální použití k obrábění všech druhů litín, ocelí a těžko obrobitelných slitin.

Podle mechanických vlastností jsou SK v každé skupině dále tříděny:

číselně označeny dvoumístným číslem (01, 10, 20, 30, 40 ).

SK s nízkými čísly (P01, P10, M10,….) jsou velmi tvrdé a odolné proti otěru. Mají však malou houževnatost a malou pevnost v ohybu. Jsou určeny na jemné obrábění s nepřerušovaným řezem.

SK s vysokými čísly (P40, M30, K40,…) mají vysokou pevnost v ohybu a houževnatost. Jsou určeny pro velké třísky a přerušované řezy.

Nepovlakované SK ( ISO – skupina HW )

Použití především pro práce s malými tloušťkami třísky, které vyžadují ostré břity. Též se používají při obrábění neželezných kovů a nekovů.

Povlakované SK ( ISO – skupina HC )

Výhody povlakovaných SK:

- Dobré třecí vlastnosti ( snižuje tření o 15 – 25% )

- Vysoká mikrotvrdost

- Odolnost proti difúzi

- Umožňují zvýšit řeznou rychlost o 30 – 70 %, ve srovnání se stejným, avšak nepovlakovaným SK

- Jejich optimální využití je v rozsahu posuvů, f = 0,5 – 0,8 mm/ot .

Povlak o tloušťce 4 až 8 μm má homogenní jemnozrnou strukturu a dobře kopíruje tvar funkční geometrie, vícevrstvé povlaky dosahují tloušťky až do 15 μm.

Nanesená vrstva má vysokou tvrdost a umožňuje použití vyšších řezných rychlostí, neboť povlakové vrstvy nedifundují do třísky tak rychle jako karbid wolframu.

Povlakovou technologií – vakuové plazmatické nanášení chemických par karbidu titanu TiC, karbonitridu titanu TiCN, Nitridu titanu TiN, případně oxidu hlinitého Al2O3

Barva povlakovaných destiček závisí na složení povlaku.

100 % TiC – žlutá

70 % TiN + 30% TiC – modrofialová

50% TiN + 50% TiC – stříbrošedou

samotný TiN – šedou

Al2O3 – bílou

Prášková metalurgie:

Jedná se o speciální technologii, která umožňuje vyrobit jinak nevyrobitelné materiály. Takový může být například směs wolframu a hliníku. Dvou prvků, které jinak nelze slévat.

Při klasické výrobě se (velmi zjednodušeně ) taví železo spolu s uhlíkem, popřípadě dalšími legujícími prvky. Vysoké pece poskytují dostatečnou teplotu k úplnému roztavení a spojení všech přísad. Následně se ocel slévá zpravidla do forem ingotů.

Prášková metalurgie funguje trochu jinak. Celou technologii si můžeme rozdělit do tří základních kroků.

- Získání prášku

Ze vstupních materiálů se nejdříve musí získat prášek. Nejčastěji se prášku dosahuje buď mletím, nebo rozprašováním. Jako rozprašovací médium se používá buď voda, nebo plyn, který taveninu rozmísí na drobné kapičky. Ty jsou po rozprášení chlazeny v chladících věžích. Než kapička dopadne do nádrže je ztuhlá. Nedochází tedy k žádnému spojování v nádržích.

### Lisování

Poté, co je získán prášek, přichází druhá fáze, fáze lisování. Prášek samotný by byl k ničemu, musí se tedy lisovat do potřebného tvaru. Lisování probíhá buď za studena, nebo za tepla. Podle toho, jaká má byt konečná funkce materiálu. Lisovací tlak může být často i kolem 400 MPa.

### Slinování

Výsledný materiál po lisování bývá porézní. Takový stav většinou není vyhovující, proto přichází poslední část procesu, a to takzvané slinování.

Díky němu dochází k požadované kvalitě, zvyšuje se soudržnost, pevnost a snižuje porozita.

Během slinování dojde k vzájemnému splynutí práškových částic. Slinování může probíhat za nižších, nebo vyšších teplot. Poté dochází buď k povrchovému, nebo úplnému spojení částic.

Slinování je metoda výroby předmětů z práškových hmot jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí práškových částic. Při tomto procesu, který probíhá ve vakuové peci, dochází k přetváření tvarových dílů.

Prášková metalurgie umožňuje získat výrobky se speciálními vlastnostmi (např. žárupevností, otěruvzdorností apod.).

Výrobky s vysokou porezitou a výrobky tvořící přechod ke kompozitům, které jinými technologiemi nemůžeme vyrobit.

- Keramické řezné materiály

KM se vyrábějí práškovou metalurgií. Jsou velmi tvrdé za vysokých teplot – do 1200°C, odolné proti opotřebení, ale mají velmi malou ohybovou pevnost.

Pro úspěšné použití řezné keramiky jsou nutné stabilní technologické podmínky obrábění, dostatečné výkonné stroje s vysokými otáčkami vřetena, vysokou tuhostí a přesností chodu vřetena, mechanizovaný odběr třísek při provozu, tuhé

obrobky s tuhým upnutím apod.

Řezná rychlost pro běžné oceli se volí kolem 350 m/min, pro neželezné kovy až 1000 m/min.

Dělí se na tři základní skupiny podle chemického složení, vlastností a doporučovaného použití:

- Čisté oxidy - je to téměř čistý oxid hlinitý Al2O3 – 99% s malým množstvím mineralizátorů (hořečnatých sloučenin). Používají se pro dokončovací soustružení šedé litiny, nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

- Cermety (ISO – skupina HT) - jsou slinuté materiály, které kromě oxidu hlinitého obsahují čisté kovy (Ni, Mo, Cr). Cermety se vyznačují vysokou tepelnou odolností, odolností proti otěru.  Cermety vykazují oproti čistým oxicům poněkud větší houževnatost a tvrdost.

- Karbidové oxidy – Základem je oxid hlinitý Al2O3 až s 50% karbidů kovů (TiC, Mo2C, WC). Mají rovněž vyšší houževnatost než čisté oxicy a mimořádně jemnou strukturu a odolnost proti opotřebení.

- Polykrystalické řezné materiály

Polykrystalický diamant (PKD): Jeho jemná zrnitá struktura dovoluje vybroušení velmi ostrých břitů. Doporučuje se pro obrábění všech neželezných kovů a nekovových materiálů, např. sklolaminátů, kaučuku, grafitu, skla atd.

Diamant je nejtvrdším materiálem vůbec a nelze jej nahradit ani keramickými řeznými materiály ani SK.

Kubický nitrid bóru (CBN) je po diamantu nejtvrdším řezným materiálem, má vysokou odolnost proti opotřebení i při řezných teplotách přes cca 1000°C.  Používá se při soustružení tvrdých a žáruvzdorných materiálů, kalené oceli, nežíhané tvrdé litiny, kalených nástrojových ocelí, kobaltových a niklových slitin apod. Výhodné je také jejich použití při dokončovacím obrábění jako náhrady za

broušení.

- Brousící materiály:

K výrobě brousících nástrojů a pomůcek se jako řezného materiálu (ostřiva) používá ostrohranných zrn velké tvrdosti.

Zrna o velikosti několika μm, v podobě jemných prášků, se používají k leštění a výrobě lapovacích past.

Větší zrna jsou tmelena různými pojivy do tvarů brousících nástrojů.

Ostré hrany každého zrna představují jednotlivé břity s velmi rozmanitou geometrií.

Podle původu se brusivo dělí na přírodní a umělé.

Přírodní brusiva (pískovec, pazourek, smirek, křemen apod.) nemají v současnosti, kromě přírodního diamantu, zvláštního významu a používají se převážně k výrobě brusných pláten.

K výrobě brousících nástrojů se používá výhradně umělého brusiva.

Jsou to:

1. tavený oxid hlinitý – umělý korund,

2. karbid křemíku,

3. karbid bóru,

4. kubický nitrid bóru,

5. syntetický diamant.

Umělý korund. Je to tavený oxid hlinitý (Al2O3). Běžný umělý korund obsahuje 85 až 98 % oxidu hlinitého a má hnědou až černou barvu podle čistoty surovin.

Karbid křemíku (SiC). Vyrábí se redukcí oxidu křemičitého velmi čistým koksem. Karbid křemíku má vyšší tvrdost než korund, ale má i větší křehkost. Barvu má světle zelenou, z méně čistých surovin až tmavě zelenou.

Karbid bóru (B4C). Jeho výroba je nákladná. Výchozí surovinou je kyselina boritá a velmi čistý koks.

Produktem jsou malé, kovově lesklé krystalky o vysoké tvrdosti. Používá se jako náhrada za diamantové brusivo.

Kubický nitrid boru: upsořádíní atomů v krystalové mřížce nitridu boru je podobné jako u diamantu.